Na-천연제올라이트를 이용한 중금속이온의 다성분 평형과 고정층예측

이대행, **천병순,**양재호,*문 희

광주광역시 상수도사업본부

*전남대학교 응용화학공학부

**전남대학교 화학공학과

Prediction of multicomponent equilibria and breakthrough curves for heavy metals

using a Na-form Natural Zeolite

Dae Haeng Lee, **Byung Soon Chen, **Jae Ho Yang, *Hee Moon

Kwangju Waterworks Headquarters Water Quality Research Institute, Kwangju 503-312

* Faculty of Applied Chemical Engineering, Chonnam National University, Kwangju 500-757

** Department of Chemical Engineering, chonnam National University, Kwangju 500-757

서론

최근 수질오염을 비롯한 환경오염이 사회적인 큰 관심이 되고 있으며 특히 산업화의 발달로 인하여 유독성 유기물질과 중금속이 배출되고 있어서 인간의 건강 및 생활환경을 보호하기 위한 적극적인 노력이 필요하게 되었다. 따라서 이런 오염물질을 효과적으로 처리하여 생태계나 인체에 무해한 처리수로 배출시키는 것이 중요한 문제라 할 수 있다. 중금속을 제거하는 방법으로는 이온교환, 활성탄 흡착 이외에도 화학침전, 전기영동법, 증발법, 용매추출, 역삼투를 이용한 막분리 등이 널리 이용되어 왔다. 특히 이온교환이나 흡착은 어떤 물질의 선택적인 제거가 가능하고 2차공해를 유발하지 않으며 다른 화학약품 이나 에너지를 사용하지 않아 매우 경제적인 방법이라 할 수 있다.

제올라이트는 물리 화학적 특성, 즉 화학적 조성 및 결정구조에 따라 그 종류가 달라진다. 합성 및 천연 제올라이트로 대별되어 입자밀도, 양이온 교환능, 양이온 선택도, 기공부피, 분자기공크기, 결정모양의 특성 등에 따라 여러형태로 존재한다. 천연제올라이트는 주로 응회암 중에 불순물과 함께 여러형태로 혼재되어 있고 특정용도로 이용하기 위한 천연 제올라이트 개질에 대한 관심이 증가되어 왔다.

따라서 이 연구의 목적은 전처리가 천연제올라이트를 이용한 중금속 제거에 미치는 효과를 비교하고, 평형실험결과를 흡착과 이온교환평형이론을 이용하여 해석해 보고자 하였다. 또한 온도, pH의 영향, 공존이온의 영향 등을 조사하고 LDF Model을 사용하여 고정층 실험결과를 평형결과로부터 예측해 보고자 하였다.

이론

# 흡착  및 이온교환 평형

단일성분 흡착등온식으로는 Langmuir, Freundlich, Sips식을, 다성분 흡착평형 예측은 확장된 Langmuir, LRC, IAST 등의 흡착평형이론이 사용되었으며, Sips식을 다성분으로 확장한 LRC식은 다음과 같다.

qi=qmibiCi1n1+j=1mbjCj1n

(1)

또한 이성분계 이온교환평형 관계 일반식은 다음과 같이 정의할 수 있다.

zbA(s)za++zaB(z)zb+=zbA(z)za++zaB(s)zb+                   (2)

Kc=Ka(fBzAfAzB)Ka=AzzbBszagBzafAzbBzzaAszbgAzbfBza

(3)

여기서, 첨자 s와 z는 각각 용액상과 제올라이트상을 나타낸다. 일반적으로 액상에 대한 활동도 보정은 낮은 농도영역에서는 Debye-Hckel을 사용하며, 그 밖에 고농도이거나 혼합물인 경우는 Townsend, Gluekauf 및 Pitzer식 등이 사용되며, 고체상의 활동도 보정을 위해 사용된 Wilson은 다음과 같다.

lnfk=-ln(j=1mLkjxj)+1−i=1mxiLikj=1mLijxj         (4)

이성분 실험데이타와 (3), (4)식을 사용해 목적함수를 최소화하는 Ka와 Wilson interaction parameter를 비선형회귀법으로 구하고, 3성분의 경우에는 (4)식을 확장하여 계산할 수 있다.

# A dynamic model

기공이 있는 구형입자로 충진된 등온 흡착 컬럼을 고려하였다. 흐름 pattern은 axial dispersed plug-flow모델로 묘사하였고, 물질 전달에서 외부 및 내부 확산을 포함하는 모델식들은 다음과 같이 묘사될 수 있다.[3].

입자내에서의 물질수지식:

∂q∂t=Ds∂2q∂r2+2r∂q∂r                              (5)

외부흐름 중의 물질수지식:

-Dz∂2C∂z2+∂vC∂z+∂C∂t+1−εε∂q∂t=0                        (6)

입자표면에서의 물질수지식:

Ds∂q∂r=k(C−Cs)                                     (7)

식(5) - (7)는 orthogonal collocation에 의해 상미분 방정식화 한 후 LSODI적분기를 사용하여 계산하였다.

실험

이온교환  및 흡착 평형실험은 각 금속별로 3 mol/m3인 Pb(NO3)2, Cd(NO3)2·4H2O, Cu(NO3)2·2.5H2O 용액 100 ml에 NaCl로 전처리된 천연 제올라이트를 0.005∼15 g까지 변화시키면서 30 ℃에서 48시간 동안 교반하면서 평형실험을 실시 하였다.

회분식 속도실험은 Carberry형 흡착조를 사용하였고 용액의 혼합을 원할히 하기 위하여 4개의 baffle을 설치하였다. 중성염(NaCl)으로 전처리된 clinoptilolite형 천연 제올라이트는 80 mesh 스테인레스 망으로 만든 4개의 cage에 충진하였으며 흡착제와 용액간의 접촉효율을 높이기 위하여 모든 실험은 500 rpm에서 수행하였다. 공존이온의 영향을 고려하기 위하여  3 mol/m3인 각각의 Cd- Pb, Cu-Pb, Cd-Cu 혼합용액을 항온조에서 48시간 교반 후 잔존량을 분석하였다. 파과 실험은 직경이 10mm인 관에 Na-천연제올라이트를 7.5cm로 채운후 용액을 6 ml/min으로 흘려 보내주었다. 중금속 이온의 농도분석은 ICP-AES (유도결합플라스마  원자 발광분석기)로 수행하였다.

결과 및 고찰

Na-form 천연제올라이트를 이용한 중금속제거 공정에서 단일성분 흡착평형 관계는 Sips 식에 의해 잘 모사 되었으나, 다성분 예측에서는 정확한 예측을 하지 못하였고 이상흡착용액 이론에 의한 경우 가장 잘 예측하였다. Wilson식으로 고체상 활동도계수를 구하고 이온교환평형이론으로 액상에 대한 고체상의 분율을 예측한 결과 Pb/Na, Cd/Ma, Cu/Ma 모든 계에서 Azeotrope을 형성하면서 2성분 실험결과를 잘 예측하였다. IAST 흡착평형이론을 LDFA Model에 접목하여 2성분 속도실험과 고정층 파과곡선을 모사한 결과 얼마간의 편차를 보여주었지만 잘 예측하였다. 이 편차는 사용된 천연제올라이트의 물리적 특성과 실제용액의 Heterogeniety 에 기인한 것 같다. 그러나 흡착평형이론으로 고정층을 예측하는 데는 단순성과 정확성에 의미를 둘 수 있는 반면 물리적 의미가 없고, 물리적 의미를 갖으려면 이온교환평형이론에 의한 고정층 파과 예측이 필요하다고 본다. 따라서, 3성분 이온교환 평형으로의 확장과 이온교환평형이론에 의한 고정층 파과 예측에 대한 연구를 계속 추진하고자 한다.

참고문헌

1.   Lee, D. H., “Removal of heavy metals using NaCl-treated natural zeolite” Theories and    application of Chem. Eng. : Vol. 4, No. 1, (1998)

2.   By Richard M. Barrer et al., “Transition metal ion exchange in zeolites” : J. C. S. Faraday I, 72, 661, (1976)

- Lee, H. G. “Adsorption of Aqueous Radioactive Cs and Sr onto Zeolites” PhD thesis, Dept. of Ind. & Eng. Chemistry, Chonnam National University(1997)

- M. A. Mehablia et al, “Prediction of multicomponent ion exchange equilibrial” : Chemical Engineering Science., Vol. 49,  No. 14(1994)

Fig. 1. Adsorption equilibria of Pb/Cd on

natural zeolite treated with NaCl

at 30℃

Fig. 2. Ion exchange equilibria for the

Pb/Na, Cd/Na, Cu/Na binary.

system (Co=3mol/m3)

Fig. 4. Breakthrough curves of Pb/Cd adsorp

tion on natural zeolite treated with

NaCl (C10 = C20 = 0.5mol/m3)

Fig. 3. Binary batch kinetics of Pb(1)/Cd(2)

(C10 = C20 = 1.5mol/m3)