수소/질소/이산화탄소 혼합기체로부터 전기화학적 수소분리

이한규, 최경환, 이태희

연세대학교 화학공학과,

Electrochemical H2 Separation from H2/N2/CO2 Mixed Gas

H.K.Lee, K.H.Choi, and T.H.Lee

Department of Chemical Engineering, Yonsei University

서론

막을 통한 기체분리가 상업화를 이룬 것은 1977년 Monsanto의 Prism process가 소개된 이후이다. 이는 수소회수로부터 시작되어, 현재 다양한 기체에 대해 공업적으로 적용되고 있다.

이와 같은 일반적인 막분리는 기계적인 압력차를 이용하게 되는데, 이와는 달리 전기화학을 이용하는 방법이 새로이 제안되고 있다. 전기화학적 막분리는 전위차를 구동력으로 하므로, 에너지 소모가 적고 선택도가 뛰어나며 희박한 기체의 선택적 분리에 효과적이나, 전기화학적으로 활성을 지닌 기체만이 분리가 가능하다는 제약이 있다.

최근 우리나라의 경우 급속한 공업화의 추진에 따라 다량의 수소를 함유한 부생    가스의 생산은 늘고 있으나 현재 이 부생 가스들은 대부분 부가가치가 낮은 연료로 사용되거나 대기 오염 방지적 차원에서 flare stack에서 태워져 버려지고 있는 상태이다. 즉 자원이 부족함에도 한 쪽에서는 값비싼 납사와 많은 에너지를 사용하여 복잡한 반응과 분리 정제 과정을 통해 수소를 제조하여 사용하고    있으며 다른 쪽에서는 다량의 수소를 함유한 부생 가스를 태워 없애고 있는 것이 우리나라의 현실이다.

따라서 부생 가스로부터 수소를 회수하여 필요한 공정에 사용하는 것이 절실히 요구되고 있는데 이를 위해서는 경제적인 수소 분리 정제 기술의 개발이 필수조건이다.

본 연구에서는 양이온 교환막 연료전지(PEMFC)로부터 응용되는 전기화학적 막분리장치를 이용하여, 수소/질소/이산화탄소 혼합기체로부터 수소분리 실험을 수행하여, 운전변수 변화에 따른 셀의 전기화학적 성능, 수소 생성량 및 순도, 효율을 고찰하였고, 2단계 분리를 통한 수소 순도의 향상을 관찰하였다. 그리고, 막의 두께가 수소의 순도에 미치는 영향을 알아보았으며, 질소 및 이산화탄소의 투과특성이 수소의 순도에 미치는 영향을 알아보았다.

실험

본 연구에 사용된 막은 연료전지용 전해질로 널리 사용되는 Du Pont사의 NafionÒ 115를 사용하였다. 고분자막에 존재하는 유기불순물을 제거하기 위하여 막을 끓는 3% H2O2용액에서 넣고 1시간 동안 처리한 뒤, 다시 금속불순물을 제거함고 동시에 Nafion의 말단기(-SO3)를 H+로 포화시키기 위하여 끓는 H2SO4에 넣고 1시간 동안 처리하였으며, 각 단계 사이에 초순수 용액으,로 잔류불순물을 제거하였다. 전극은 E-TEK사의 상용전극(Vulcan XC-72 carbon black에 20wt% 0.4mg    Pt/cm2 담지)을 사용하였다. 전극면적은 5cm2로 일정하게 하였다.

측정장치는 Fig. 1.과 같이 기체 혼합부, 가습장치, 단위셀, 전류공급장치 및 배출기체 분석장치 로 구성된다. 수소와 질소는 각각 mass flow controller(Teledyne Hastings-Raydist Co.)로 유량을 조절 하면서 혼합하였다. 단위 셀로의 전류의 공급은 DC Power Supply (Hewlett Packard 6541A)를 사용하였으며, 이때 battery tester에 연결된 IBM-PC를 이용하여 전류-전압 특성을 측정하였다. 또한, 배출부에는 back pressure regulator(44-2300, Tescom Co.)를 연결하여 도입기체의 압력을 조절하였으며, gas chromatograph(680A, 영인과학)를 on-line으로 연결시켜서 분리된 수소의 순도를 확인하였다.

Fig. 1.    Schematic diagram of electrochemical gas separation system

결과 및 토의

Fig. 2.는 셀 온도변화(30∼70℃)에 의한 생성물의 순도를 전류밀도에 따라 나타내었다. 도입 기체의 수소 순도는 50%, 도입 압력은 1 atm으로 고정하였다. 수소의 순도는 전류밀도에 따라 점차 증가하는데, 수소의 투과생성량은 전류밀도에 따라 선형적으로 증가하게 되지만, 질소와 이산화탄소는 전류밀도에 무관하게 일정량이 투과하기 때문인 것으로 사료된다. 온도에 따라 순도가 향상하는 경향은 막저항 감소에 기인한 막의 conductivity 증가로 H+이온 전달량이 증가하기 때문인 것으로 사료된다.

Fig. 3.은 혼합기체 도입부의 압력을 1∼3 atm으로 변화 시켰을 경우 생성 수소의 순도를 전류밀도에 따라 나타낸 것이다. 도입 기체의 수소 조성은 50%, 셀 온도는 70℃로 고정하였다. 도입 압 력이 증가함에 따라 수소의 순도가 떨어지게 되는데, 이는 막 양단의 질소 및 이산화탄소의 분압차가 증가로 인한 투과량이 증가하는 반면, 압력증가가 막의 conductivity에 큰 영향을 미치지 못하기 때문인 것으로 사료된다.

| Fig. 2. Product purity vs. current density with different cell temperatures | Fig. 3. Product purity vs. current density with different feed pressures |
| --- | --- |
| (1 atm, feed H2 purity 50%). | (70℃, feed H2 purity 50%). |

Fig. 4는 도입 기체의 수소의 순도와 배출기체의 순도와의 관계를 나타내었다. 전류밀도 700 mA/cm2에서 33.33%의 도입 기체로부터 1단 공정을 통해 98.69%의 순도를 얻었고, 2단 공정을 통해 99.72%의 고순도를 얻어내었다.

`

Fig. 19.    Relation between purity of input gas and purity of output gas.

(70℃, 1 atm, feed H2 purity 50%, 700mA/cm2).

참고문헌

1. Winnick, J. : Chemical Engineering Process, 86(1),41(1990).

2. H. Gerischer and C. W. Tobias, "Advances in Electrochemical Science and Engineering," VCH, (1990).

3. Sedlak, J.M., Austin, J.F. and LaConti, A.B. : Int. J. Hydrogen Energy, 6, 45(1981).

4. R. A. Lemons, J. Power Sources, 29, 251(1990).

5. Y. Fujita, H. Nakamura and T. Muto, J. Appl. Chem., 16, 935(1986).

6. R. W. Rousseau, "Handbook of Separation Process Technology," Wiley, New York, 1987.

7. J. J. Zupancic, U. S. Patent No. 4,664,761, May 12, 1987.