Co-doping에 의한 YPO4형광체의 적색 발광특성 개선에 관한 연구

전일운 , 손기선**, 박희동*, 유승곤

충남대학교 화학공학과, **순천대학교 재료공학부, *한국화학연구소

A Study on Enhancement of Red emission from YPO4:Eu with Co-doping

Il Woon Zeon, Kee-Sun Sohn**,Hee Dong Park*, and Seung Kon Ryu

Dept. of Chemical Engineering, Chungnam National University

**Materials Science and Metallurgical Engineering, Sunchon National University

*Korea Research Institude of Chemical Technology

서론

FPD(Flat Panel Display)산업은 현재 시장형성 초기단계에 있는 성장 잠재력이 큰 산업으로서 반도체 산업을 이어갈 차세대 핵심 산업으로 여겨진다. FPD중에서 PDP(Plasma Display Panel)는 현재 대화면화의 용이함과 CRT수준의 화질을 내세우면서 평판표시소자로 급속한 성장세를 나타내고 있다[1]. PDP용 형광체는 플라즈마상태에서 방출되는 진공자외선이 형광체를 여기 발광시키는데 주변 조건들인 가스의 종류와 구동전압들의 조건에 따라 발광효율이 달라지므로 주변환경을 고려한 고휘도의 형광체를 개발하여야 한다[2].

YPO4 는 활성제의 유무에 따라서 청색 및 적색 그리고, 녹색을 나타내는 아주 중요한 모체이다. 특히, Eu을 도핑한 적색 형광체는 현재 PDP용 적색 형광체인 (Y,Gd)BO3:Eu 를 대체할만한 형광체로 주목 받고 있다[3-4]. 그러나, 현재까지는 (Y,Gd)BO3:Eu 형광체보다 발광 휘도가 낮고  색순도의 질이 낮다. 따라서 본 연구에서는 YPO4:Eu 형광체에 발광 휘도를 높이고 색순도를 개선하는데 목적을 두고 Nb, V, As 이온을 Co-doping 하여 형광체를 합성하고, 발광특성 및 결정성을 관찰하였다.

실험

형광체 합성을 위해 40×80×12 (가로×세로×높이:mm) 크기를 가진 알루미나 판에 부피가 0.5 ml 인 18개의 구멍이 있는 반응기를 제작하여, 반응기 내에 Y2O3, Eu2O3, Nb2O5, P2O5, V2O5, As2O3, 질산과 염산, 불산 등을 사용하여 액상으로 제조한 뒤에 이를 정량적으로 분취, 혼합, 건조 및 열분해과정을 거쳐 형광체를 합성하였다. 조성표에 맞게 분취된 시약들은 약 100℃에서 1차 건조 후에 전기로에서 500℃로 약 2시간동안 2차 건조하고, 11001300℃에서 3시간동안 공기 중에서 소성 시켜 형광체를 최종 합성하였다. 최종 합성된 형광체 분말은 자외선(UV) 및 진공자외선(Vacuum UV)영역에서 빛 발광 특성을 비교 분석하였다.

결과 및 토론

소성 온도와 활성제인 Eu의 도핑양에 따른 발광 휘도 및 특성을 알아보기 위하여 Y1-xPO4에 Eu을 x 몰비로 도핑하여 적색형광체를 합성하였고, 254nm 및 147nm의 여기원으로 각각의 형광체 샘플을 여기시켜 측정하였다. 발광 휘도 면에서 관찰한 YPO4:Eu 형광체는 소성 온도가 1300C이고, Eu의 농도가 254nm 여기시엔 0.07mole, 147nm 여기시엔 0.15mole 이였다. 254 및 147nm로 여기파장을 사용할 때 상대적인 발광 곡선의 모양과 상대적인 발광 휘도 값이 변하는데, 이는 일명 복사트래핑(Radiation trapping)으로 설명할 수 있는 사항으로 5D0→7F1, 5D0→7F4의 전이가 5D0→’상위준위’의 전이와 에너지 공명(energy resonance)이 되어 복사트래핑되는 현상은 분말 시료에서 흔히 있을 수 있는 사항이다[5]. 이때  참여하는 ‘상위준위’가 비어 있어야 함은 기본적인 선행조건이 된다. 하지만 이런 ‘상위 준위’가 비어 있는지의 여부는 여기원의 파장에 의해 영향을 받을 수 있기 때문에 254 및 147nm로 여기파장을 사용할 때 상대적인 발광 휘도 값이 달라질 수 있다. Fig.1 에 각각 여기원에 따른 발광 곡선 및 활성제의 농도와 합성온도에 따른 휘도 변화를 나타내었다. 발광휘도 및 색좌표 개선을 위해 Nb, V, As를 Y0.85(P1-x-y-z,Asx,Nby,Vz)O4:Eu0.15 의 조성으로 다양하게 합성하였다. 이들 Co-doping 원소를 0.06mole로 하여 형광체를 합성하였을 때 최적 합성 온도가 1300C에서 1200C로 낮아 지는 것을 관찰할 수 있었으며, As가 Co-doping 될 경우 발광 휘도가 현저히 낮아졌고, 이와는 반대로 Nb와 V를 Co-doping하였을 땐 UV 및 VUV여기원 하에서 발광 휘도가 증가하였다. 특히, V만 Co-doping하면, 기존의 YPO4의 주피크가 5D0→7F4의 전이로 발생하는 700nm부근의 피크가 아닌 5D0→7F2의 전이인 620nm부근에서 형성되는 것을 볼 수 있었고, 이것은 색 좌표 개선에 아주 좋은 영향을 주고 있다. Fig. 2에 Co-doping 원소에 따른 휘도 변화와 발광 피크를 제시하였고, Table. 1에 상용 (Y,Gd)BO3:Eu 형광체와 본 연구에서 합성한 형광체의 색 좌표 값을 제시하였다. 현재 PDP에 사용되는 상용 (Y,Gd)BO3:Eu 형광체와 발광 휘도 및 색 좌표를 비교 하였을 때 1200C에서 합성한  Y0.85(P0.92Nb0.05V0.03)O4:Eu0.15 조성을 갖는 형광체가 더 우수하였다.

앞으로 더 세부적인 활성제의 농도,  소성 온도, 잔광 시간, 균일한 입자 형태를 만들기 위한 실험들이 계속되어 각각의 조건들의 최적화로 형광체 개선이 이루어지면 PDP용 형광체로서의 응용 가능성이 클 것으로 기대된다.

참고 문헌

1. 이준신, 한국정보디스플레이학회지. 2000, 1(1), 25.

2. 문성인, 신용윤, 허영덕, 김유혁, 공명선, 화학세계. 1997, 37(6), 26.

3. U. Rambabu, S. Buddhudu, Opt. Mat., 2001, 17, 401.

4. U. Rambabu, D.P. Amalnerkar, B.B. Kale, S. Buddhudu, Mater. Chem. Phys. 2001, 70, 1

5. D. S. Sumida and T. Y. Fan, Opt. Lett. 1994, 19(17), 1343.

1100

o

C

1200

o

C

1300

o

C

λex=254nm

λex=147nm

Eu Content (mol)

Intensity(a.u.)

Intensity(a.u.)

Wavelength(nm)

(a)

(c)

(b)

(a)                               (b)

Fig.1. Photoluminescence properties of YPO4:Eu phosphors.

(a)Excitation and emission spectra (b)Emission intensity

(a)

(b)

Fig.2. Emission intensity and spectra of Y0.85(P1-x-y-z,Asx,Nby,Vz)O4:Eu0.15 phosphors.

|  | CIE x | CIE y |
| --- | --- | --- |
| Requirement | 0.67 | 0.33 |
| Commercial (Y,Gd)BO3:Eu | 0.6507 | 0.349 |
| Y0.85PO4:Eu0.15 | 0.6567 | 0.343 |
| Y0.85(P0.82As0.06Nb0.06V0.06)O4:Eu 0.15 | 0.6603 | 0.3349 |

Table.1 CIEx,y chromaticity coordinates.