Waste EPS 열분해반응에서 분자량 변화의 영향

김유미, 김성보, 윤병태, 이상봉, 최명재*

한국화학연구원 환경자원기술연구팀

The effects on the change of molecular weight at the thermal degradation

of waste polystyrene

Y. M. Kim, S. B. Kim, B.T. Yoon, S. B. Lee, M. J. Choi*

Korea Research Institute of Chemical Technology

서론

공업화의 발전과 함께 플라스틱은 광범위하게 사용되고 있으며 많은 폐 플라스틱들이 발생하고 있으나 이의 처리에 고심하고있다. 폐 플라스틱의 처리는 현재 매립과 소각이 주종을 이루고 있으나 이와 같은 보편적인 매립과 소각이 어렵기 때문에 많은 환경문제를 발생시키고 있다. 자연상태에서 햇빛이나 미생물에 의하여 쉽게 분해되지 않도록 인위적으로 만들어진 고분자 물질인 플라스틱은 유용성이 다하여 폐기된 후에도 역시 쉽사리 분해되지 않는다. 환경적 또는 경제적인 측면에서 현존하는 폐기물의 처리기술은 한계가 있는 것으로 나타나고 있으며, 자원으로서의 가치를 극대화할 수 있으며 환경 친화적인 열분해가 대안으로 부각되고 있다. 특히, 폴리스티렌은 열분해로부터 쉽게 원료 물질인 스티렌모노머로 쉽게 회수할 수 있으며, 원료의 부가가치가 높으므로 이의 회수를 위해 많은 연구가 시도되고 있다. 본 연구에서는 폴리스티렌의 열분해 반응에 영향을 주는 많은 변수들을 검토한 결과 연속반응에서 고분자 원료의 주입의 방법으로 많이 사용되는 용융에 의해 주입시  PS 의 열분해 반응에서 용융상태가 반응에 큰 영향을 미치는 것을 발견하였다. 그러므로 본 연구에서는 용융온도 및 용융시간에 따른 PS  특성 변화 및 열분해 반응에서 열분해 속도 및 열분해 생성물인 스티렌, 에틸벤젠, 알파메칠스티렌, 톨루엔의 생성에 미치는 영향들을 검토하였다.

실험방법

본 실험에서 사용한 시료인 Waste EPS는  감용Ingot의 파쇄물을 실험에 사용하였다.

반응기로 1 liter 3구 유리반응기를 사용하여 150rpm의 회전속도로 반응물을 교반하며

반응을 진행하였으며 반응 장치 개략도는 그림1과 같았다.  반응실험은 EPS 200g을 반응기에 주입한 후 반응기내에서 slurry상으로 열분해 반응하였다. Heating Mantle을 이용하여 가온하였으며 반응온도는 370℃였다. 그림에서와 같이 반응에 의하여 분해된 열분해 기체는

응축기를 통해서 액화되어 오일로 얻어졌으며반응 중 생성되는 오일은 메스실린더를 사용하여 시간에 따른 부피를 측정하여 열분해정도를 관찰하였다. 열분해과정 중에 생성되는 스티렌 혼합물을 쉽게 배출하기 위하여 질소를 35ml/min의 유량으로 반응기내에 공급하였다 분석은 GC/FID(DONAM Instrument)를 사용하였으며 컬럼은 (HP-1, 25m×0.2mm×0.11㎛, Crosslinked  Methyl  Siloxane) 이었다.

Figure1.Apparatus for the thermal degradation of polystyrene

결과 및 토론

220 oC 의 용융온도에서 용융 시간을 변화시킨 원료를 사용하여 370 oC 열분해반응온도에서의 활성이 비교되었다. 그림 2에서 보는 바와 같이 용융시간이 3시간이 경과한 후 반응의 수율이 크게 감소하였다.

Figure 2. Effect of melting time on SM conversion at the thermal degradation of waste EPS

또한 반응중에 생성되는 성분들은 용융시간의 정도에 따라 많은 차이를 보였다. 표 1에서 보는 바와 같이 스틸렌의 수율이 급격히 감소하였으며 부생성물인 에틸벤젠, 알파메틸스틸렌, 톨루엔의 수율이 감소한 만큼 다이머 이상의 큰 분자량의 증가를 보였다.

Table 1. Composition of oil obtained on melting time

| Components (wt%) | 0hr | 3hr | 6hr | 12hr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzene | 0.00 | 0.19 | 0.13 | 0.00 |
| Toluene | 3.84 | 7.65 | 4.74 | 4.79 |
| Ethylbenzene | 0.67 | 5.66 | 4.08 | 3.09 |
| Styrene | 60.02 | 53.58 | 48.84 | 47 |
| α-methyl styrene | 4.27 | 9.98 | 7.76 | 7.03 |
| Others | 31.2 | 22.94 | 34.45 | 38.09 |

각 원료의 반응성은 그림 3과 같이 1차속도식에 대입하여 속도상수를 비교하였다.

Figure 3. Rate constants on the melting time at the degradation of waste EPS

표 2에서 보는 바와 같이 속도상수는 용융시간의 경과와 함께 크게 증가하였다.

Table 2. Rate constants on melting time at melting temperature of 250oC

| melting time | 0hr | 3hr | 6hr | 12hr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rate constant(min-1) | 0.0253 | 0.0339 | 0.0363 | 0.0598 |

앞의 결과들은 용융시간에 따라 원료의 성분이 크게 변함을 보여준다. 용융시간의 변화로부터 얻어진 원료의 중합도를  GPC에 의해 분석한 결과는 표 3과 같이 12시간 용융시간이 경과한 후 평균분자량이 원료에 비해 10%로 크게 감소하였다.

Table 3. Molecular weight distributions on melting time by GPC analysis at the melting temperature of 220℃

| sample | Mn | Mw | Mp | Polydispersity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0hr | 100108 | 219307 | 172967 | 2.19 |
| 3hr | 8787 | 26563 | 26482 | 3.02 |
| 6hr | 7713 | 21369 | 15213 | 2.77 |
| 12hr | 8455 | 22894 | 23939 | 2.71 |

참고문헌

1. Kim, J.S., Kim, S.J., Kang, Y., Choi, M.J., HWAHAK KONGHAK, 39, 465 (2001).

2. Zhang, Z., Hirose, T., Nishio, S., Morioka, Y., Ueno, A., Ind. Eng. Chem. Res., 34 4514 (1995).

3. Woo, O.S., Broadbelt, L.J., Catalysis Today 121 (1998).