활성탄과 고분자 흡착제를 이용한 이성분

휘발성유기용제 혼합물의 흡착

최영선, 이종원, 정흥조, 이후근**, 문  희* , 이재욱

서남대학교 화학공학과

##### *전남대학교 응용화학부,

**KAEL환경연구소

##### Binary Adsorption of VOCs on Activated Carbon and Polymeric Sorbents

Young Sun Choi, Jong Won Lee, Hoo Kun Lee, Hee Moon, Jae Wook Lee

Dept. of Chemical Engineering, Seonam University, Namwon

*Faculty of Applied Chemistry, Chonnam National University, Kwangju,

KAEL Environmental R&D Center

## 서  론

휘발성 유기용제는 화학, 고분자 합성, 석유, 도장 그리고 자동차 산업 등의 많은 산업분야에 이용되어지는 유용한 물질이다. 하지만 최근 대기오염원으로 대기중에 방출되어짐에 따라 광화학 반응에 의한 지구온난화 같은 기상이변과 암 유발 등 인체 해로운 영향을 일으키게 된다. 따라서 VOC 배출 농도에 대한 규제와 통제가 필요하다.

현재 많은 VOC 처리기술이 개발되어 있지만, 그 중 흡착법은 다른 처리기술에 비해 저렴한 처리비용과 간편한 운행조작 그리고 낮은 농도로 배출되어지는 유기용제 회수 및 제거 방법으로 널리 이용되고 있다. 일반적으로 활성탄을 많이 이용하고 있지만 재생 및 높은 온도에서의 연소등 몇 가지 문제점을 가지고있다 [1-3]. 따라서 개선된 흡착제 개발을 요구되어지고 있다. 최근 활성탄 대신 고분자 흡착제를 이용하여 분리정제 응용기술 개발에 대해 관심을 갖고 연구 되어지고 있다. 활성탄에 비해 고분자 흡착제는 균일한 기공조절 및 높은 비표면적 그리고 선택적인 흡착력을 가지며 낮은 온도에서의 탈착이 우수하여 재생하는데 용이한 장점이 있지만 고온에서의 열적 불안정성을 갖는 단점이 있다.

본 연구에서는 흡착질로 유기 용제 중 대표적인 염소계 유기 용제인 Trichloroethylene (TCE)과 Dichloromethane (DCM) 선정하였고, 또한 극성 및 비극성 대표물질로서 아세톤과 사염화탄소를 각각 선정하였다. 흡착제는 활성탄 및 첨착 활성탄 그리고 고분자 수지(SP-850)를 선정하였다. 선정된 흡착제를 이용한 VOCs 흡착평형 및 흡착속도 데이터는 고 진공 시스템과 석영 스프링 저울로 구성된 중량식 흡착평형 장치를 이용하여 측정 하였다. 그리고 고정층 흡착장치를 이용하여 선정된 세가지 흡착제가 충진된 컬럼을 통해 주요 공정 변수인 유속, 농도 및 온도에 따른 단일성분에 대한 흡착 및 탈착 파과곡선을 구하였다. 또한 활성탄, 첨착활성탄, 고분자 수지에 대한 Acetone과 Carbon tetrachloride의 이성분 파과곡선을 구하였다.

## 실  험

재료 및 시약 (Materials and reagents)

활성탄(삼천리), 첨착활성탄, 고분자 흡착제(SP-850)는 423K에서 24시간 동안 진공 건조기에서 건조 후 실험에 사용하였다. 네 가지 흡착물질인 TCE, DCM, Acetone, CCl4은 순도 99.5% 이상인 연구용 시약을 사용하였다.

중량식 흡착평형 장치 (Gravimetric apparatus)

석영 스프링저울과 고압미세저울(MKS instrument, inc. made in the USA)을 이용하여 변화된 흡착량과 압력을  데이터 수집기를 통해서 측정 할 수 있었다. 농도 변화에 따라 20~30분 정도 흡착평형을 시킨 후 흡착량을 얻는다. 석영 basket에 0.1~1g의 흡착제를 담아 423.15K에서 4시간 동안 진공펌프를 이용하여 흡착제 내의 수분 및 석영관 내의 이 물질을 제거한다. 본 실험에서 얻어진 흡착등온선은 303.15~333.15K 온도에서 측정하였다. 액체 상태인 흡착물질은 온도조절 가스발생기를 이용하여 기체상태로 기화 시켜 흡착량을 측정하였다.

고정층 흡착장치 (Column Dynamic apparatus)

고정층 흡착장치는 기체 발생장치와 내경이 1cm, 길이가 0.6~0.7m인 석영(Pyrex) 재질의 흡착컬럼 그리고 스텐레스 관으로 구성 되어있다.본 실험에서는 질소(99.999%) 가스를 운반가스로 사용하였다. 액체상의 흡착물질을 온도조절 기화기를 통해 가스 상으로 발생시켜 질소 운반가스의 유량에 따라 기체상태의 흡착질의 농도를 결정하였다. 질소 운반가스는 60~80 ml/min 으로 흘러보냈다. 흡착 컬럼 온도는 순환항온기를 이용하여 온도를 유지하였고 흡착제는 0.1~0.2m 충진 길이로 흡착 컬럼에 충진하였다. 흡착컬럼을 통해 흘러나온 가스는 Gas Sampler 이용하여 가스 크로마토그래피 (Shimadzu GC14-B)로 분석하였다. 분석 검출기는 TCD 와 FID 모두 선택적으로 사용하였고 각각 온도는 140℃, 160℃로 설정하였다.

## 결과 및 토의

## 흡착평형 (Adsorption Equilibrium)

Fig. 1~2는 실험조건 하에서 얻어진 다양한 흡착제에 대한 VOCs의 흡착등온선을 보여주고 있다. 일반적으로 활성탄에 대한 VOCs의 흡착등온선은 다섯가지 IUPAC 분류 중 I형의 형태로 보여주고 있는 반면 고분자 흡착제는 2형의 형태로 우호적인 모양을 보여주고 있다. 본 실험에서 얻어진 데이터는 Langmuir, Freundlich 그리고 Sips 흡착등온식을 이용하여 나타내었다. Table 1.은 각 흡착계에 따른 평형 데이터에 대해 구한 흡착등온식의 파라메타 값을 나타내었다.

qi=qmbP1+bP	 (Langmuir equation)			(1)

q=kP1n	 (Freundlich equation)			(2)

qi=qmbP1n1+bP1n	 (Sips equation)				(3)

Table 1. Freundlich and Langmuir Isotherm Parameters for VOCs Adsorption Equilibrium on SP-850 and Activated Carbon at 303.15K.

| Model | Freundlich |  |  | Langmuir |  | Sips |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adsorption Systems | k | n | qm |  | b |  | qm | b | n |
| TCE/AC |  |  | 4.037 |  | 22.575 |  |  |  |  |
| DCM/AC |  |  |  |  |  |  | 4.922 | 0.856 | 0.658 |
| TCE/SP-850 | 2.657 | 2.023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Acetone/IAC at 308K |  |  |  |  |  |  | 4.052 | 2.515 | 1.011 |
| CCl4/IAC at 308K |  |  |  |  |  |  | 3.515 | 4.563 | 1.168 |

Fig. 1 Adsorption of VOCs on Activated carbon and Impregnated activated carbon

Fig. 2 Adsorption of TCE on Activated carbon and SP-850

### 고정층 흡착 (Fixed bed Adsorption)

고정층 실험은 주요 공정 변수인 유량, 농도, 온도 변화에 따른 단일성분 및 이성분 파과곡선을 구하였다. Fig. 3~4는 각각 활성탄과 고분자 수지가 충진된 컬럼에 대한 단일 성분인 TCE (4 kPa)의 흡착 및 탈착 파과곡선을 보여 주고 있다. 두 흡착제에 대한 TCE의 흡착 및 탈착 파과곡선은 유사하나 Fig. 2에서 알 수 있듯이 고분자 흡착제에 대한 TCE의 흡착량이 더 크다는 것을 확인할 수 있었다. 예상과는 달리 활성탄에서 탈착특성도 우수함을 알 수 있었다. 활성탄과 고분자 흡착제에 대한 극성 물질인 Acetone 과 비극성 물질은 Carbon tetrachloride의 이성분 흡착 파과곡선을 Fig. 5~6에 나타내었다.

### References

- Ruddy, E. N.; Carroll, L.A. Select the Best VOC Control Strategy. Chem. Eng. Prog. 1993, 89, 28-35.

- Valenzuela, D.P.; Myers, A.L. Asorption Equilibrium Data Handbook; Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ, 1989.

- Yun, J.-H; Hwang, K.-Y.; Choi, D.-K. Adsorption of Benzene and Toluene Vapors on Activated Carbon Fiber at 298, 323, and 348K. J.Chem.Eng. Data. 1998, 43, 843-845

Fig. 3. Breakthrough curves of TCE on Activated carbon at 30℃.

Fig. 4. Breakthrough curves of TCE on SP-850 at 30℃.

Fig. 5. Binary adsorption breakthrough curves of Acetone/CCl4 on Activated carbon.

Fig. 6. Binary adsorption breakthrough curves of Acetone/CCl4 on SP-850.